Haustürrohling Typ Integral L-VIP

Ausschreibungstext Aussenstürrohling mit Up = 0,61 W/(m²K)

Ausführungsdetails gem. techn. Datenblätter VARIOTEC

- Rohling mit umlaufendem Leimholzrahmen / Einleimer Schlossseite durchgehend, 
je nach Holzart.

- Einleimer Bandseite/oben + unten keilgezinkt, je nach Holzart.

- Kern aus Vakuumisolationspaneel (VIP), kombiniert mit Holzwerkstoffen.

- Deckschichten 2-seitig innen + außen mit ASS Aluminium-Stabilisierungsschicht, schub- und zugsteif im Decksperrholz, PUR-Hotmelt verklebt.

- Schlossseite mit FKV-Stabilisator (kein Alu- oder Stahlprofil), dadurch korrosionsfrei und ohne Wärmebrücke.

- Türblattdicken 68 bis 78 mm.

- Bis Türblattformat 2800 x 1240 mm (Maßanfertigung, kein Kürzungsbereich).

- Up-Wert: 0,61 W/(m²K) (als Blattwert bei 68 mm/25mm VIP-Dämmung).

- Geprüft und zugelassen nach:
DIN EN 1121:2000-09 (hygrothermisches Stehvermögen)
DIN EN 12219:2000-06 (Prüfklima c, d, e, Toleranzklasse 3).

DIN EN 1634-1:2014 (Feuerwiderstandsprüfung für Tür- u. Abschlusseinrichtung)

- Verwendbar für Aussentürelemente in Ausführung als 1- oder 2-flgl. Feuerschutzabschluss, mit/ohne/und Seitenteil  mit/ohne/und Oberlicht  in opaker oder verglaster Ausführung, mit Feuerweiderstand EI230gem. Prüfzeugnisse.

- CE-Konformität gem. DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 für Außentüren
(ohne Brand- und Rauchschutzanforderungen).

- CE-Konformität gem. DIN EN 16034-1:2014 für Außentüren
(mit Brand- und Rauchschutzanforderungen).

- Mit Widerstand gegen Windlast Klasse C5 nach DIN EN 12210.

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207.

- Schlagregendichtheit Klasse 3A-7A nach DIN EN 12208.

- Stoßfestigkeit Klasse 5, gem. Prüfzeugnisse.

- Wärmedurchgang in Anlehnung an DIN EN ISO 10077-1 und -2

Stand: Mai 2015