Haustürrohling Typ VARIO PUR

Ausschreibungstext Haustürrohling mit Up = 0,99 W/(m²K)

Ausführungsdetails gem. techn. Datenblätter VARIOTEC

- Rohling mit umlaufendem Leimholzrahmen in Kiefer oder Rotholz.

- Direktgeschäumter PU-Kern.

- Deckschichten 2-seitig innen + außen mit ASS Aluminium-Stabilisierungsschicht, schub- und zugsteif im Decksperrholz, PUR verklebt.

- Schlossseite mit FKV-Stabilisator (kein Alu- oder Stahlprofil), dadurch korrosionsfrei und ohne Wärmebrücke.

- Türblattdicke 68 mm.

- Bis Türblattformat 2250 x 1150 mm.

- Up-Wert: 0,99 W/(m²K) (als Blattwert bei 68 mm).

- Geprüft nach:
DIN EN 1121 (hygrothermisches Stehvermögen)
DIN EN 12219 (Prüfklima c, d, e, Toleranzklasse 3).

- Verwendbar für Haustürelemente in Ausführung RC2/RC3 nach 
DIN EN 1627, gem. Prüfnachweis.

- CE-Konformität gem. DIN EN 14351-1 für Außentüren
(ohne Brand- und Rauchschutzanforderungen).

- Mit Widerstand gegen Windlast bis Klasse C5 nach DIN EN 12210.

- Luftdurchlässigkeit bis Klasse 4 nach DIN EN 12207.

- Schlagregendichtheit bis Klasse 7A nach DIN EN 12208.

- Stoßfestigkeit Klasse 5.

- Wärmedurchgang in Anlehnung an DIN EN ISO 10077-1 und -2 sind als 
Vorberechnung vorzulegen.

Stand: Oktober 2023