Nachfolgende Ausführungen beinhalten

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Vorbemerkungen zum Einsatz von Vakuumdämmung als Fassade VHF - Brandverhalten nach EN 13501-1:2018, Klassifizierung „B-s1,d0“

- Materialeigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP der Bemessungswert mit Deckschichten und A1-Brandschutzeinleimer

ʎD = 0,009 W/(m.K).

- Mindestwärmeschutz

Bauteile, in denen VIP-Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  ʎ = 0,020 W/(mK).

- Stützkern-Rohdichte	190 – 220 kg/m3

- Stützkernmaterial	Pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel

- Spezifische

Wärmekapazität	c = ca. 1kJ /(kg K)

- Brandverhalten	Schwerentflammbar Klassifizierung „B-s1,d0“ als komplettes

Element

- Druckspannung	bei 10 % Stauchung: ό10 % ≥ 170 kPa ohne Deckschichten

≥ 190 kPa mit Deckschichten

- Innendruck	≤ 3 mbar

- Toleranzen	Nenndicke -3mm/+5mm, Nennlänge +/-2%,

Nennbreite +/- 1,5%

- Einzelelementprüfung	bei der Herstellung mit Prüfnachweis jedes Vakuumdämmelementes.

- Systemelementaufbau

- Das VARIOTEC QASA-Bauteil besteht aus einem Vakuumisolationspaneel als Dämmkernmaterial und beidseitig aufgebrachten Deckschichten als mechanisch geschütztes vorkonfektioniertes Sandwichelement mit umlaufendem Schutzrand.

- Planung

- Zur Erstellung der Verlegeplanung ist ein Aufmaß vom VIP-Verarbeiter/Verleger zu erstellen. Durchdringungen und / oder Installationsleitungen, usw., welche die VIP-Dämmfläche durchdringen, müssen im Aufmaß angegeben werden.

- Die Vakuumdämmelemente sind diffusionsdicht

- Die Montageanleitung (Stand 03.2023) bei den Elementen mit „B-s1,d0“ sind bei der Planung zu beachten

- Generelles Handling der VARIOTEC QASA-Bauteile

Die Vakuumdämmelemente werden vorkonfektioniert, verpackt und nummeriert mit Verlegeplan ab Herstellerwerk auf die Baustelle geliefert.

Gefahren der Beschädigung durch nachfolgende Einwirkungen sind absolut zu vermeiden und können zur Beschädigung der Vakuumdämmelemente führen:

- Unsachgemäße Verarbeitung durch Perforation oder Zuschnitt

- Ausführen von Elementdurchdringungen außer an den dafür vorgesehenen Stellen im Bereich der Plattenrandstöße

- Unsachgemäße Abladung und/oder unsachgemäßer Transport vom Lieferort zum Einbauort Baustelle

- Die konstante Temperaturbelastung der VIP – Elemente darf einen Wert von > 80°C nicht übersteigen

- Allgemeine Verarbeitungshinweise für VARIOTEC QASA-Bauteile sind zu beachten ( bei Bedarf unbedingt anfordern unter o.g. Bezugsquelle)

Alle Ausführungen sind Vorschläge und müssen in jedem Fall geprüft und nach den jeweiligen Herstellervorschriften aller beteiligten Gewerke umgesetzt werden. Die Gewährleistungen beziehen sich ausschließlich auf das Produktsystem VARIOTEC QASA-Bauteil und der werkseitigen Produktgewährleistung nicht aber auf andere Gewerke oder Planungs- und Ausführungsvorschläge. Im jeweiligen Anwendungsfall ist zu prüfen ob eine etwaig erforderliche Verdübelung der VIP-Deckenelemente durch die Brandschutzebene unterhalb der Decke den Brandschutzanforderungen entspricht.

Bezugsquelle, Beratung und Einweisung:

VARIOTEC GmbH & Co.KG, Werk 2, Moosweg 12, D – 92318 Neumarkt, i.d. Opf.

Tel.: ++49-9181-6946-29, Fax: ++49-9181-694671

Web: www.variotec.de

Mail: qasa@variotec.de

- Leistungsbeschreibung

Nachfolgender Ausschreibungstext dient als Textbaustein für Ihre projektbezogene Ausschreibung:

- Vorbemerkungen

Siehe Ausführungen Teil A.

  - Kurzbeschreibung des QASA Dämmsystems im Bereich VHF – Fassade:

- Die Anwendung erfolgt als Außendämmung von Außenwandkonstruktionen in der Baustoffklasse „B-s1,d0“

- Grundlage ist ein vorbereiteter Untergrund aus planebenem Material bzw. der Vorbehandlung saugender Untergründe mit geeignetem Material zur Montage der QASA Dämmelemente mit einem mineralischen Baukleber.

- Die Verarbeitungsrichtlinien und Montageanleitungen (Stand 03.2023) sind Bestandteil der Zertifizierung.

- Die Vakuumdämmflächen müssen per Zulassung direkt auf der Tragwand der Fassade in einem mineralischen Klebebett verlegt werden

- Vorgefertigt werden Einzelelemente auch mit Schrägzuschnitten

- Nach dem Abkleben aller Elementstoßfugen und den Abklebungen der Elementfläche zu allen angrenzenden Bauteilen erfolgt die Montage der VHF – Fassaden – Unterkonstruktion – Fabrikat nach Wahl, sowie die Montage der gewünschten Bekleidung. Das Klebebandmaterial wird in gesonderter Position beschrieben

- Die QASA Elementfläche ist so konzipiert und vorgefertigt, dass die Elementhöhe mit den vertikalen Abständen der Befestigungspunkte der Unterkonstruktion abgestimmt ist. Die Elementhöhe beinhaltet den Vakuumdämmkern, sowie umlaufend an den Elementrändern eingearbeitete Randbereiche. Die damit in der Fläche horizontal vorhandenen Elementränder bilden die Möglichkeit in horizontaler Richtung Befestigungspunkte der Unterkonstruktion vor Ort anzupassen.

- Liefern und Verlegen von VARIOTEC QASA-Bauteilen

  - Vorarbeiten

- Erstellen eines Aufmaßes unter Berücksichtung aller begrenzenden und/oder durchdringenden Bauteile

- Erstellen der Fassadenstatik

- Abstimmung der konstruktiven Anschlussdetails zur Planung und Vorfertigung durch den Hersteller bzgl. der erforderlichen Befestigungs – und Durchdringungspunkte

- Prüfen eines planebenen Untergrundes vor Verlegung der VARIOTEC QASA-Bauteile

- Teilnahme an einer Produkteinweisung durch den Hersteller vor Ausführung der Montagearbeiten.

- Die Baustelle ist vor Einbau der Vakuumdämmelemente zu säubern, alle Bauteile wie Schrauben, Nägel oder spitze und mechanisch zerstörende Gegenstände sind zu entfernen.

- Vor der Montage der Dämmelemente ist der blaue Schutzfolienrand zu entfernen; der Rand dient zur Sicherung des umlaufenden Schutzrandes während des Transportes bis zum Einbauort.

- Die Vakuumdämmelemente sind nach Lieferung sicher auf der Baustelle an den Einbauort oder einen geeigneten geschützten Bereich zu verbringen.

- Die Montagefacharbeiter sind einzuweisen, und mit  den Grundlagen der Vorbemerkungen vertraut zu machen.

- Es gelten die Herstellervorschriften sowie die Palettenhinweise.

- Pauschale: 		EP……………………….		GP…………………….

- VARIOTEC QASA-Bauteil

Liefern und Transport ab Lieferadresse zum Montageort für VARIOTEC QASA-Bauteil

Bezeichnung		QASA –D Firetherm

Kernstärke :		25-50 mm			zwingende Kerndämmstärke per

Zulassung

Deckschicht 1:		Wandseite

A1-Deckschicht		   3 mm

Deckschicht 2		Oberseite

A1-Deckschicht		   3 mm

Gesamtstärke						31 - 56  mm

Randausbildung:		A1-Randstreifen		15 mm

Elementgrößen:		abhängig von Verlegeplan in verschiedenen Größen,

Mindestverrechnungsgröße 0.5 m²

Zulassungsnummer:	ETA -13/0493 vom Dezember 2022

Prüfbericht Entzündbarkeit Nr. B20106

Prüfbericht Brandverhalten Nr. B20107

Klassifizierungsbericht Nr. B20108

HFM München

- Montageposition – Detail 3.1.1, 3.2.1., 3.3.1, 3.4.1.

  - Untergrundbehandlung

Herstellen eines nicht saugenden Fassadenuntergrundes vor Montage der QASA Dämmelemente im Klebebett

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

  - Liefern eines mineralischen Bauklebers und Aufbringen eines vollflächigen Klebebettes auf der Deckschicht - Wandseite der QASA Dämmelemente; vor der Montage ist der blaue Schutzfolienrand zu entfernen.

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

  - Montage der QASA Dämmelemente

- Aufkleben der QASA Dämmelemente und Dichtstoß zu begrenzenden Bauteilen bzw. den weiteren QASA Dämmelementen

- Abkleben der Elementflächen im Bereich der Stoßfugen bzw. zu den begrenzenden Bauteilen, Material siehe nachstehende Position

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

3.4.      Aufpreisposition zu Pos. 3.1.- 3.3. für die Ausführung als Schrägelemente:

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

4. Zubehörposition

  - Fugen – und Anschlussklebeband

Liefern eines Alu-Klebebandes lt. Zulassung an allen Stoß- und Anschlussfugen im QASA Dämmelementbereich sowie an Anschlüssen zu aufgehenden oder einbindenden Dachbauteilen.

Typ/Bez.		GERBAND Typ Nr. 705

Breite			50 mm

............ lfm 	EP……………………….	GP…………………….