Nachfolgende Ausführungen beinhalten

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Vorbemerkungen zum Einsatz von Vakuumdämmung Baustoffklasse B2

- Materialeigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP der Baustoffklasse B2 (ohne Schutzdeckschichten) der Bemessungswert

ʎ = 0,007 W/(mK).

- Mindestwärmeschutz

Bauteile, in denen VIP-Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  ʎ = 0,020 W/(mK).

- Stützkerndichte	190 – 220 kg/m3

- Stützkernmaterial	Pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel

- Spezifische

Wärmekapazität	c = ca. 1kJ /(kg K)

- Brandverhalten	Normalentflammbar ( Baustoffklasse DIN 4102 – B2)

- Druckspannung	bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 190 kPa

- Innendruck	bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar

- Rechnerischer

Druckanstieg	ca. 1 mbar / a

- Kerntoleranzen	Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm

- Einzelelementprüfung	bei der Herstellung mit Prüfnachweis jedes Vakuumdämmelementes.

- Systemelementaufbau

- Das VARIOTEC QASA-Bauteil besteht aus einem Vakuumisolationspaneel als Dämmkernmaterial und beidseitig aufgebrachten Deckschichten als mechanisch geschütztes vorkonfektioniertes Sandwichelement.

- Ein möglicherweise befestigungstechnisch erforderlicher, umlaufender Montagerand je Elementbauteil kann zu einer Abminderung des Dämmwertes führen. Dieser Abminderungsfaktor kann erst bei der Verlegeplanung der VIP-Elemente bestimmt werden (nach Auftragseingang), wenn alle Elementgrößen, incl. Ausgleichselemente usw. bekannt sind.

Der Montage-/Schutzrand wird i.d.R. aus PUR / XPS Dämmmaterial ausgebildet und ist innerhalb der beiden Deckschichten eingeschlossen

- Planung

- Zur Erstellung der Verlegeplanung ist ein Aufmaß vom VIP-Verarbeiter/Verleger zu erstellen. Durchdringungen und / oder Installationsleitungen, usw., welche die VIP-Dämmfläche durchdringen, müssen im Aufmaß angegeben werden.

- Die Vakuumdämmelemente sind diffusionsdicht

  - Es ist für eine ausreichende Be– und Entlüftung des Raumes sorgen

  - Die Vakuumdämmflächen müssen ohne Hinterlüftung direkt mit dem zu dämmenden Bauteil vollflächig verbunden werden (z.B. mineralisches Klebebett) und fugendicht an alle begrenzenden Bauteile durch Abklebungen  angeschlossen werden

- Generelles Handling der VARIOTEC QASA-Bauteile

Die Vakuumdämmelemente werden vorkonfektioniert, verpackt und nummeriert mit Verlegeplan ab Herstellerwerk auf die Baustelle geliefert.

Gefahren der Beschädigung durch nachfolgende Einwirkungen sind absolut zu vermeiden und können zur Beschädigung der Vakuumdämmelemente führen:

- Unsachgemäße Verarbeitung durch Perforation oder Zuschnitt

- Ausführen von Elementdurchdringungen außer an den dafür vorgesehenen Stellen im Bereich der Plattenrandstöße

- Unsachgemäße Abladung und/oder unsachgemäßer Transport vom Lieferort zum Einbauort Baustelle

- Die konstante Temperaturbelastung der VIP – Elemente darf einen Wert von > 80°C nicht übersteigen

- Allgemeine Verarbeitungshinweise für VARIOTEC QASA-Bauteile sind zu beachten ( bei Bedarf unbedingt anfordern unter o.g. Bezugsquelle)

Alle Ausführungen sind Vorschläge und müssen in jedem Fall geprüft und nach den jeweiligen Herstellervorschriften aller beteiligten Gewerke umgesetzt werden. Die Gewährleistungen beziehen sich ausschließlich auf das Produktsystem VARIOTEC QASA-Bauteil und der werkseitigen Produktgewährleistung nicht aber auf andere Gewerke oder Planungs- und Ausführungsvorschläge. Im jeweiligen Anwendungsfall ist zu prüfen ob eine etwaig erforderliche Verdübelung der VIP-Deckenelemente durch die Brandschutzebene unterhalb der Decke den Brandschutzanforderungen entspricht.

Bezugsquelle, Beratung und Einweisung:

VARIOTEC GmbH & Co.KG, Moosweg 12, D – 92318 Neumarkt, i.d. Opf.

Tel 	++49-9181-6946-10  Fax ++49-9181-6946 71

Web	www.variotec.de

Mail: qasa@variotec.de , oder m.haeberl@variotec.de ( Fr. Michaela Häberl)

- Leistungsbeschreibung

Nachfolgender Ausschreibungstext dient als Textbaustein für Ihre projektbezogene Ausschreibung:

- Vorbemerkungen

Siehe Ausführungen Teil A.

  - Kurzbeschreibung des QASA Dämmsystems im Bereich Raffstore - Sturzdämmung Fassade:

- Das QASA Dämmsystem wird als Sturzdämmung im Bereich hinterlüfteter Fassadenkonstruktionen bzw. im Bereich von Wärmedämmverbundfassaden eingesetzt.

- Die nachfolgenden Leistungsbeschreibungen umfassen die Montage des Dämmsystems und sind systemisch gleich.

- Die Anwendung erfolgt als Außendämmung Außenwandkonstruktionen in der Baustoffklasse B2. Grundlage ist ein vorbereiteter Untergrund aus planebenem Material bzw. der Vorbehandlung saugender Untergründe mit geeignetem Material zur Montage der QASA Dämmelemente mit einem mineralischen Baukleber.

- Vorgefertigt werden Einzelelemente auch mit Schrägzuschnitten und für mechanische Befestigungen im Element integrierte PUR/XPS Randstöße.

- Die QASA Dämmelemente werden mit einem vollflächig auf dem QASA Dämmelement aufgebrachten mineralischen Baukleber auf der Tragwand aufgeklebt.

- Nach dem Abkleben aller Elementstoßfugen und den Abklebungen der Elementfläche zu allen angrenzenden Bauteilen erfolgt die Montage der Raffstore – Kastenkonstruktion bzw. der Putzträgerplatten, bzw. der weiteren möglichen VHF Konstruktion.

- Elektrische Anschlussleitungen sind so zu verlegen, dass diese nicht durch die mit dem QASA VIP Bauteil gedämmte Sturzfläche, sondern oberhalb in den Raffstorekasten geführt wird.

- Die QASA Elementfläche ist so konzipiert und vorgefertigt, dass das Element ohne mechanische Rückverankerungen durch die Klemmwirkung der Raffstorekastenkonstruktion gehalten und fixiert wird. Stoßränder werden nur an vorbestimmten Stellen für Anschlüsse bzw. Zuschnitte vorgesehen, damit wird der Anteil der PUR/XPS Randbauteile reduziert.

- Liefern und Verlegen von VARIOTEC QASA-Bauteilen

  - Vorarbeiten

- Erstellen eines Aufmaßes unter Berücksichtung aller begrenzenden und/oder durchdringenden Bauteile

- Erstellen der Fassadenstatik

- Abstimmung der konstruktiven Anschlussdetails der Fenster – bzw. Raffstoreanlage

- Prüfen eines planebenen Untergrundes vor Verlegung der VARIOTEC QASA-Bauteile

- Teilnahme an einer Produkteinweisung durch den Hersteller vor Ausführung der Montagearbeiten.

- Die Baustelle ist vor Einbau der Vakuumdämmelemente zu säubern, alle Bauteile wie Schrauben, Nägel oder spitze und mechanisch zerstörende Gegenstände sind zu entfernen.

- Die Vakuumdämmelemente sind nach Lieferung sicher auf der Baustelle an den Einbauort oder einen geeigneten geschützten Bereich zu verbringen.

- Die Montagefacharbeiter sind einzuweisen, und mit  den Grundlagen der Vorbemerkungen vertraut zu machen.

- Es gelten die Herstellervorschriften sowie die Palettenhinweise.

- Pauschale: 		EP……………………….		GP…………………….

- VARIOTEC QASA-Bauteil

Liefern und Transport ab Lieferadresse zum Montageort für VARIOTEC QASA-Bauteil

Bezeichnung		VT–A-Raffstore-Sturzdämmung-B2

Kernstärke :		……. mm			( 20,25,30,35,40,45,50 mm)

Deckschicht 1:		Unterseite

Material			XPS

Deckschichtstärke		5 mm

Deckschicht 2:		Oberseite

Material			GFK

Deckschichtstärke		1,5 mm

Gesamtstärke						……….  mm

Randausbildung:		Randstreifen aus 		PUR/XPS

Randstreifenbreite		25 mm

Kantenschutzband 4seitig

Elementgrößen:		abhängig von Verlegeplan in verschiedenen Größen,

Mindestverrechnungsgröße 0.5 m²

Zulassungsnummer:	AbZ Nr. Z-23.11-1779 / ETA 13/0493

Geltungsdauer bis:	01.12.2017                    07.07.2018

- Montageposition – Detail 3.6.2.

  - Untergrundbehandlung

Herstellen eines nicht saugenden Fassadenuntergrundes vor Montage der QASA Dämmelemente im Klebebett

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

  - Liefern eines mineralischen Bauklebers und Aufbringen eines vollflächigen Klebebettes auf der XPS - Wandseite der QASA Dämmelemente

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

  - Montage der QASA Dämmelemente mit

- Montage des umlaufend verlegten Compribandes, Material siehe nachstehende Position

- Aufkleben der QASA Dämmelemente und Dichtstoß zu begrenzenden Bauteilen bzw. den weiteren QASA Dämmelementen

- Abkleben der Elementflächen im Bereich der Stoßfugen bzw. zu den begrenzenden Bauteilen, Material siehe nachstehende Position

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

3.4.      Aufpreisposition zu Pos. 3.1., 3.2. für die Ausführung als Schrägelemente:

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

Eventualposition

  - Durchdringungen

Liefern und Herstellen von Durchdringungen als Zulage zu POS. 3.1., 3.2.

Größe:	B…….mm x L……...mm

…. Stück	EP……………………….

Eventualposition

  - Randstreifenverbreiterung

Liefern und Herstellen von beschneidbaren breiteren Randbereichen nach Abstimmung und Verlegeplan.

Randausbildung:	Randstreifen aus 	PUR / XPS

Randstreifenbreite	………. mm

............. lfm 		EP……………………….

- Zubehörposition

  - Compriband

Liefern eines Compribandes an allen Stoßfugen der QASA VIP Elemente zueinander und zu allen angrenzenden Bauteilen.

Hersteller		………...................

Typ/Bez.		…………………….

Breite			………. mm

............. lfm 		EP……………………….		GP…………………….

  - Fugen – und Anschlussklebeband

Liefern eines Klebebandes an allen Stoß- und Anschlussfugen im QASA Dämmelementbereich sowie an Anschlüssen zu aufgehenden oder einbindenden Dachbauteilen.

Hersteller		………...................

Typ/Bez.		…………………….

Breite			………. mm

............ lfm 	EP……………………….	GP…………………….