Nachfolgende Ausführungen beinhalten

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Vorbemerkungen zum Einsatz von Vakuuminnendämmung als Deckenuntersichtdämmung - Baustoffklasse B1

- Materialeigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP der Baustoffklasse B1 (mit Schutzdeckschichten und umlaufendem Rand) der Bemessungswert ʎ = 0,009 W/(mK).

- Mindestwärmeschutz

Bauteile, in denen VIP-Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  ʎ = 0,020 W/(mK).

- Stützkerndichte	190 – 220 kg/m3

- Stützkernmaterial	Pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel

- Spezifische

Wärmekapazität	c = ca. 1kJ /(kg K)

- Brandverhalten	Schwerentflammbar ( Baustoffklasse DIN 4102 – B1)

- Druckspannung	bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 190 kPa

- Innendruck	bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar

- Rechnerischer

Druckanstieg	ca. 1 mbar / a

- Kerntoleranzen	Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm

- Einzelelementprüfung	bei der Herstellung mit Prüfnachweis jedes Vakuumdämmelementes

- Kerndämmstärke	zwingend nach Zulassung 50 mm

- Systemelementaufbau

- Das VARIOTEC QASA-Bauteil besteht aus einem Vakuumisolationspaneel als Dämmkernmaterial und beidseitig aufgebrachten Deckschichten als mechanisch geschütztes vorkonfektioniertes Sandwichelement mit umlaufendem Schutzrand.

- Als Transportschutz wird das Element umlaufend mit einer Klebeschutzfolie versehen, diese Folie ist vor der Montage am Einbauort zu entfernen.

- Planung

- Zur Erstellung der Verlegeplanung ist ein Aufmaß vom VIP-Verarbeiter/Verleger zu erstellen. Durchdringungen und / oder Installationsleitungen, usw., welche die VIP-Dämmfläche durchdringen, müssen im Aufmaß angegeben werden.

- Die Vakuumdämmelemente sind diffusionsdicht

  - Es ist für eine ausreichende Be– und Entlüftung des Raumes sorgen

  - Die Vakuumdämmflächen müssen ohne Hinterlüftung direkt mit dem zu dämmenden Bauteil vollflächig verbunden werden und fugendicht an alle begrenzenden Bauteile durch Abklebungen  angeschlossen werden

- Generelles Handling der VARIOTEC QASA-Bauteile

Die Vakuumdämmelemente werden vorkonfektioniert, verpackt und nummeriert mit Verlegeplan ab Herstellerwerk auf die Baustelle geliefert.

Gefahren der Beschädigung durch nachfolgende Einwirkungen sind absolut zu vermeiden und können zur Beschädigung der Vakuumdämmelemente führen:

- Unsachgemäße Verarbeitung durch Perforation oder Zuschnitt

- Ausführen von Elementdurchdringungen außer an den dafür vorgesehenen Stellen im Bereich der Plattenrandstöße

- Unsachgemäße Abladung und/oder unsachgemäßer Transport vom Lieferort zum Einbauort Baustelle

- Die konstante Temperaturbelastung der VIP – Elemente darf einen Wert von > 80°C nicht übersteigen

- Allgemeine Verarbeitungshinweise für VARIOTEC QASA-Bauteile sind zu beachten ( bei Bedarf unbedingt anfordern unter o.g. Bezugsquelle)

Alle Ausführungen sind Vorschläge und müssen in jedem Fall geprüft und nach den jeweiligen Herstellervorschriften aller beteiligten Gewerke umgesetzt werden. Die Gewährleistungen beziehen sich ausschließlich auf das Produktsystem VARIOTEC QASA-Bauteil und der werkseitigen Produktgewährleistung nicht aber auf andere Gewerke oder Planungs- und Ausführungsvorschläge. Im jeweiligen Anwendungsfall ist zu prüfen ob eine etwaig erforderliche Verdübelung der VIP-Deckenelemente durch die Brandschutzebene unterhalb der Decke den Brandschutzanforderungen entspricht.

Bezugsquelle, Beratung und Einweisung:

VARIOTEC GmbH & Co.KG, Werk 2, Moosweg 12 D – 92318 Neumarkt, i.d. Opf.

Tel 	++49-9181-6946-10  Fax ++49-9181-694671

Web	www.variotec.de

Mail: qasa@variotec.de , oder m.haeberl@variotec.de ( Fr. Michaela Häberl)

- Leistungsbeschreibung

Nachfolgender Ausschreibungstext dient als Textbaustein für Ihre projektbezogene Ausschreibung:

- Vorbemerkungen

Siehe Ausführungen Teil A.

  - Kurzbeschreibung des QASA Dämmsystems im Bereich

B1 - Deckenuntersichtdämmung

a) ohne Bekleidung mit sichtbarer

b) für bauseitige Bekleidung mit verdeckter Befestigung

- Die Deckschicht ist auf Basis nachbeschriebener Montage als Sichtseite zum Raum gelegen. Die Verankerungen sind im Anwendungsfall a) zum Raum sichtbar. Werden andere Oberflächen gewünscht, so empfiehlt sich gemäß Anwendungsfall b) eine bauseitig montierte abgehängte Deckenunter-konstruktion. Die Abstände der Abhänge- bzw. Ankerpunkte bzw. der Sichtankerdübel sind mit den Elementabmessungen in der Verlegeplanung abzustimmen

- Grundsätzlich wird das Dämmsystem auf einem vorbereiteten planebenen Deckenuntergrund verlegt; die Verlegung muss in einem vollflächigen mineralischen Klebebett erfolgen

- Liefern und Verlegen von VARIOTEC QASA-Bauteilen

  - Vorarbeiten

- Erstellen eines Aufmaßes unter Berücksichtung aller begrenzenden und/oder durchdringenden Bauteile.

- Montage erforderlicher Abdichtungsmaßnahmen (planebene Folienabklebungen)

- Prüfen eines planebenen Untergrundes vor Verlegung der VARIOTEC QASA-Bauteile

- Teilnahme an einer Produkteinweisung durch den Hersteller vor Ausführung der Montagearbeiten.

- Die Baustelle ist vor Einbau der Vakuumdämmelemente zu säubern, alle Bauteile wie Schrauben, Nägel oder spitze und mechanisch zerstörende Gegenstände sind zu entfernen.

- Die Vakuumdämmelemente sind nach Lieferung sicher auf der Baustelle an den Einbauort oder einen geeigneten geschützten Bereich zu verbringen.

- Vor der Montage der B1-Dämmelemente ist der blaue Schutzfolienrand zu entfernen; der Rand dient zur Sicherheit des umlaufenden A1-Randstreifen während des Transportes bis zum Einbauort

- Die Montagefacharbeiter sind einzuweisen, und mit  den Grundlagen der Vorbemerkungen vertraut zu machen

- Es gelten die Herstellervorschriften sowie die Palettenhinweise.

- Pauschale: 		EP……………………….		GP…………………….

- VARIOTEC QASA-Bauteil

Liefern und Transport ab Lieferadresse zum Montageort für VARIOTEC QASA-Bauteil

Bezeichnung		VT-I-DECKE-B1-VIP

Kernstärke :		50 mm

Deckschicht 1:		Deckenseite

A1-Deckschicht		3 mm

Deckschicht 2		Raumseite

A1-Deckschicht		3 mm

Gesamtstärke						56  mm

Randausbildung:		A-1 Randstreifen		15 mm

Elementgrößen:		abhängig von Verlegeplan in verschiedenen Größen,

Mindestverrechnungsgröße 0.5 m²

Zulassungsnummer:	AbZ Nr. Z-23.11-1779 / ETA 13/0493

Geltungsdauer bis:	01.12.2017                /07.07.2018

Nachweis zum Brandverhalten nach DIN 4102-1: Prüfzeugnis Nr. 12-000966-PR01

- Montageposition

B1 - Deckenuntersichtdämmung ohne Bekleidung

a) Detail 4.7.1. sichtbare Befestigung

b) Eventualposition	Detail 4.8.1 abgehängte Bekleidung

  - Untergrundbehandlung

Herstellen eines nicht saugenden Deckenuntergrundes vor Montage der QASA Dämmelemente im Klebebett

Abrechnung nach qm – Ansichtsfläche.

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

  - Liefern eines mineralischen Bauklebers und Aufbringen eines vollflächigen Klebebettes auf der Deckenseite der QASA Dämmelemente.

Montage der QASA Dämmelemente mit Montage im vollflächigen mineralischen Klebebett.

Abrechnung nach qm Ansichtsfläche.

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

  - Abkleben der Elementflächen im Bereich der Stoßfugen bzw. zu den begrenzenden Bauteilen, Material siehe nachstehende Position

Abrechnung nach qm Ansichtsfläche.

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

  - a) Sichtbare Befestigung - Verdübeln der Deckenelemente im Stoßfugenbereich

............. Stck. 		EP……………………….		GP…………………….

Eventualposition – eigene Position ausführen

  - Montage der abgehängten Deckenkonstruktion durch Verdübelung der Deckenelemente im Stoßfugenbereich

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

Eventualposition

3.2.      Aufpreisposition zu Pos. 3.1. – 3.4. für die Ausführung als  Schrägelemente:

............. m² 		EP……………………….

4.      Zubehör und Montageposition

  - Fugen – und Anschlussklebeband

Liefern eines Alu-Klebebandes lt. Zulassung/ B1-Prüfung an allen Stoß- und Anschlussfugen im QASA Dämmelementbereich sowie an Anschlüssen zu aufgehenden oder einbindenden Dachbauteilen.

Typ/Bez.		GERBAND Typ Nr. 705

Breite			50 mm

............ lfm 	EP……………………….	GP…………………….